| 環保標章 公布日期 103年12月3 日; 行政院環境保護署; 最新修訂日期 年 月 日. | 空氣源式熱泵熱水器 | 編號 | 132 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分類號 | H-10 |
| 1.適用範圍 本標準適用於符合CNS 15466適用範圍定義之空氣源式熱泵熱水器。 2.特性 2.1產品能源效率應符合經濟部能源局「空氣源式熱泵熱水器節能標章能源效率基準與標示方法」之規定。 2.2產品噪音實測值應符合下表規定 消耗電功率(kw); 噪音(dB(A)). ＜4; ≦57. ≧4～＜5; ≦60. ≧5～＜9; ≦63. ≧9; ≦65. 3.材料、附件及零組件 3.1產品表面塗裝所使用塗料不得含有鎘、鉛、六價鉻、汞、三苯基錫及三丁基錫，其檢出含量應符合管制限值。 3.2產品之塑膠零組件不得使用鹵化塑膠；其重量為25公克以上者，應參照ISO 11469規定，於明顯處清晰標示材質種類。 3.3重量為25公克以上之塑膠組件應符合下列要求： (1)不得含有鎘、鉛、六價鉻及汞，其檢出含量應符合管制限值。但添加回收料或安規要求高溫部位添加玻璃纖維之塑膠件，鉛含量應低於20 ppm。 (2)不得含有下列阻燃劑，其檢出含量應符合管制限值： (a)多溴聯苯類(polybrominated biphenyls,PBBs) (b)多溴二苯醚類(polybrominated diphenylethers,PBDEs) monobrominated diphenylether, dibrominated diphenylether, tribrominated diphenylether, tetrabrominated diphenylether, pentabrominated diphenylether, hexabrominated diphenylether, heptabrominated diphenylether, octabrominated diphenylether, nanobrominated diphenylether, decabrominated diphenylether. (c)含10-13個碳原子之含氯鏈狀烴類化合物(chloroparaffins)且氯含量重量比為50%以上者。 3.4產品使用冷媒之臭氧破壞潛勢(ODP：ozone depletion potential)應為零。 4.管制限值及檢測方法 本標準管制項目與管制限值如下表所示： 基質; 管制項目; 管制限值; 參考檢測方法. 空氣源式熱泵熱水器; 噪音; 依2.2點規定; CNS 3615. 塗料; 鎘; ＜2 ppm; US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052. |
| 基質; 管制項目; 管制限值; 參考檢測方法. 塗料; 鉛; ＜2 ppm; US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052. 塗料; 六價鉻; ＜3 pm*; NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A. 塗料; 汞; ＜2 pm*; US EPA 3051A US EPA 3050B US EPA 3052. 塗料; 三苯基錫; ＜2 ppm; NIEA T504 CNS 13105. 塗料; 三丁基錫; ＜2 ppm; NIEA T504 CNS 13105. 塑膠; 鎘; ＜2 ppm*; NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B. 塑膠; 鉛; ＜2 ppm; NIEA M353 US EPA 3051A US EPA 3050B. 塑膠; 六價鉻; ＜3 ppm; NIEA T303 US EPA 3060A US EPA 7196A. 塑膠; 汞; ＜2 ppm*; NIEA M317 NIEA M318 US EPA 7471B US EPA 7473. 塑膠; 多溴聯苯類; ＜10 ppm*; CNS 15050 US EPA 8270D IEC 62321. 塑膠; 多溴二苯醚類; ＜10 ppm*; CNS 15050 US EPA 8270D IEC 62321. 塑膠; 10-13個碳原子之含氯鏈狀烴類化合物; ＜10 ppm; US EPA 3540C US EPA 8081B US EPA 8081A US EPA 8082 US EPA 8270C US EPA 8270D IEC 62321. *檢測報告應提供該項方法偵測極限值低於管制限值1/3以下之證明。 5.標示 5.1標章使用者的名稱、地址與消費者服務專線電話應清楚記載於產品或包裝上。 5.2產品說明書或型錄上應標示能源效率及噪音值。 5.3產品或包裝上應標示「省能源」及「低污染」。 |